НАИМЕНОВАНИЕ:      Клей KLEYBERG П2К        ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ:    мебельный клей для поролона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | прозрачный розово-красный |
| --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду, сантипауз | 240 |
| Массовая доля сухого вещества, % | 45 |
| Технология склеивания | 23±5 ºС, давление: прижим |
| Диапазон рабочих температур | от -25С до +35 ºС |
| Клеевой шов | водо-кислото щелочо-стойкий, позволяет многократно совмещать детали во время сборки, эластичный клеевой |
| Метод склеивания | холодный |
| Расход клея | 80 – 120 гр./м2 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для склеивания пеноматериалов, декоративных облицовочных материалов (тканей, кожи) между собой, а также для их приклеивания к твердым основаниям (дереву, картону, ДВП и пр.) при производстве мягкой мебели.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед применением клей необходимо тщательно перемешать. Наносится распылением с помощью пистолета-распылителя диаметром сопла 1,7 – 2,5 мм и давлением 4-5 атмосфер на одну или обе соединяемые поверхности. При одностороннем нанесении или склеивании разнородных материалов, клей наносится на наименее впитывающую или наиболее жесткую поверхность. Открытое время клея от 30 сек. до 15 мин. В большинстве случаев начальная прочность достаточна для последующей обработки сопрягаемых частей. Максимальная прочность соединения достигается через 24 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- очень хорошая распыляемость;

- отсутствует процесс смешивания

Срок хранения 12 месяцев.

ООО «Клио», г. Хабаровск

Конт.тел. 54-42-48, 77-42-25